Новый тип магнитной структуры в квазиодномерном антиферромагнетике

В.И. Марченко, Л.Е. Свистов

Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН, г. Москва

Обнаружены  методом ЯМР и теоретически исследованы фазы с  эллиптическим магнитным упорядочением в цепочечном  антиферромагнетике  с фрустрацией LiCu2O2.   Симметрийный анализ в рамках теории Дзялошинского–Ландау позволил определить возможные магнитные фазы, обладающие известным волновым вектором. Для всех полученных фаз были смоделированы ожидаемые ЯМР спектры ядер немагнитных ионов лития. Сравнение модельных и экспериментальных спектров позволило установить магнитные структуры, реализующиеся в LiCu2O2 в упорядоченной фазе в полях до 17 Тл.  В этих фазах магнитная структура представляет собой  геликоид  с пространственной модуляцией упорядоченной компоненты спина. Формирование этих эллиптических структур обусловлено фрустрацией обменных взаимодействий.

На рисунке приведены ориентации магнитных моментов ионов меди на узлах одной из цепочек магнитных ионов с фрустрацией обменных связей. Спиновая плоскость совпадает с плоскостью рисунка.

Публикации:

# Exotic phases of frustrated antiferromagnet LiCu2O2.

# A. A. Bush1, N. Büttgen2, A. A. Gippius3,4, M. Horvatić5, M. Jeong5, W. Kraetschmer2, V. I. Marchenko6, Yu. A. Sakhratov7, L. E. Svistov6.  Phys. Rev. B 97, 054428 (2018)

- 1Moscow Institute of Radioengineering, Electronics and Automation, 117454 Moscow, Russia

- 2Center for Electronic Correlations and Magnetism EKM, Experimentalphysik V, Universität Augsburg, D-86135 Augsburg, Germany

- 3Faculty of Physics, M. V. Lomonosov Moscow State University, 119991 Moscow, Russia

- 4P. N. Lebedev Physical Institute RAS, 119991 Moscow, Russia

- 5Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, LNCMI-CNRS (UPR3228), EMFL, UGA, UPS, and INSA, Boîte Postale 166, 38042, Grenoble Cedex 9, France

- 6P. L. Kapitza Institute for Physical Problems RAS, 119334 Moscow, Russia

- 7Kazan State Power Engineering University, 420066 Kazan, Russia

Направление ПФНИ ГАН: II. Физические науки, направление 8